## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」최종 발표
폴더블 디바이스 디스플레이용 무기재타입 고유연, 내황변 AG(Anti-Glare) 향균 보호필름 개발
산업인공지능학과
2020254009
유 용 주

## Slide 2
세부일정
소개

## Slide 3
세부일정
연구 개요
연구 배경
- 현대의 모바일 디스플레이 디바이스는 기존의 평면형 구조에서 1차적으로는 구부리거나 2차적으로 접거나(Foldable) Roll 형태로 구현(Rollable)하는 형태로 진화를 거듭함
이러한 디스플레이 디바이스는 기술의 진보와 발맞추어 평면타입에서 롤처럼 말거나 접을 수 있는 형태로 구조가 변화되고 있고 이에 맞는 소재, 부품, 장비의 필요성이 크게 증가하고 있는 상황임
그러나 가장 최신버전인 UTG적용 폴버블폰의 경우 상당한 기술진보를 이루엇음에도 불구하고 커버윈도우가 워낙 얇아 내구성에 대한 문제가 발생하고 다양한 매체에서 부각되고있는 상황임
본 과제에서는 이러한 폴더블이나 향후 출시될 다양한 자유곡면 디스플레이 디바이스 제품의 표면을 효과적으로 보호하여 내구력을 향상시키면서 내황변 특성과 같은 고신뢰성과 표면 눈부심방지 특성의 Anti-Glare 기능 및 향균기능까지 갖춘 보호필름을 개발 하고자 함

## Slide 4
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
1. 표면 내구성
- 현재 적용중인 UTG적용 폴더블폰의 표면 내구성이 기술 진보에 비해 여전히 이슈화 되고 있음

## Slide 5
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
2. Folding 특성
- 현재 적용중인 UTG적용 폴더블폰의 표면 Folding특성이 기술 진보에 비해 여전히 이슈화 되고 있음

## Slide 6
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
3. 내황변성
- 시중 판매되는 투명한 액정 보호필름들이 실사용시 시간이 지나면 자외선의 영향으로 노랗게 변하는 황변 현상을 보임
실제 판매되는 시제품 자외선 노출시 진행된 황변현상

## Slide 7
세부일정
연구목표
1. 고유연성 소재를 통한 폴더블에 최적화된 폴딩특성 및 표면 내구성 확보
> 별도 기재없이 고탄성 기능성 소재인 EPU(Elastic Polyurethane) 소재 적용하여 표면 내구성 확보
> 폴더블에 적합한 고유연성 소재를 적용해 굽힘에 안정적인 밀착성 확보하여 Folding 특성 확보
> AF용 점착제 소재개발을 통해 굽힘에 안정적인 밀착성 확보하여 Folding 특성 확보
2. 고신뢰성 및 다기능성
> 내황변 특성
: 소재개발을 통하여 기존 적용되던 소재들이 갖는 황변특성을 획기적으로 개선
> 항균 특성
: 소재 자체에 항균기능을 부여하여 별도의 후처리 없이도 항균기능 유지 가능
3. 광특성 및 시장경쟁력
> Anti-Glare 적용
: 난방사 방지 및 UV Imprinting 방식을 이용하여 비드리스 방식의 고내구성 표면 특성 구현
> EPU와 Anti-Glare 표면 및 향균특성의 일체화 구조
: 기존의 AG, 향균특성 부여를 위한 전, 후처리 불필요. 가격경쟁력 확보 가능

## Slide 8
세부일정
연구목표
- 본 과제를 통하여 개발하려는 UV 임프린팅 공정을 이용한 EPU 무기재타입 AG(Anti-Glare),향균특성 일체구조형 보호필름의 경우 개발완료시 우수한 품질 및 공정단순화를 통하여 제품의 경쟁력 확보가 가능할 것으로 예상됨

## Slide 9
세부일정
연구 목표
항목 | 내용 | 개발 목표치 | 결과
1. 표면 내구성 | 고탄성 소재개발 | 고무경도시험 90 이상 | 95이상
2. Folding 특성 | Folding에 자유로운 소재개발 | 반복굴곡성테스트 외관이상 無 | 외관이상 無
3. 점착 특성 | AF용 고점착 소재개발 | 1500gf/inch 이상 | 1550gf/inch
4. 내황변 특성 | 고성능 내황변 소재개발 | YI 5 이하 | 3.72
5. AG 표면특성 | 고성능 Anti-Glare 패턴 개발 | 눈부심 현상 無 | 無
6. 향균 특성 | 향균 특성 부여 소재개발 | 향균력 99.9% | 99.9%
7. 광 투과율 | 고 투과율 소재개발 | 중심파장 투과율 90%이상 | 93%
8. 공정개발 | 공정 단일화 공정개발 | 단일 공정화 구현 | 단일 공정화 실행

## Slide 10
세부일정
실험 방법
1. 소재 개발
폴리우레탄은 Diisocyanate 화합물(OCN-R-NCO)과 Dihydroxy 화합물(HO-R-OH)의 반응으로 제조되며 조성분의 종류 및 함량에 따라 딱딱한 플라스틱으로부터 유연한 탄성체까지 만들 수 있음
위와같이 사슬모양으로 결합되어 있는 고분자 화합물의 조성분의 종류 및 함량을 조절하여 모바일 표면 액정보호필름에 적용할 고탄성, 고복원 특성의 최적화 비율 소재개발 연구 진행
소재 개발 실험
계량
배합
교반

## Slide 11
세부일정
실험 결과(EPU 소재개발_표면내구성)
표면내구성 목표 : 스크레치 복원, 눌림 복원에 자유로우며 기존제품 대비 우수특성 확인
스크레치 복원 : 삼성사 노트 Pen을 적용한 연필경도 테스트 진행하여 스크레치 후 복원 확인
눌림 복원 : Shore A 고무경도계 테스트 진행하여 눌림 복원 수치 90 이상 확보
1. 표면내구성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 표면내구성 Test＞

## Slide 12
세부일정
실험 결과(표면내구성)
1. 검토결과
1. 제작 조건
- 90um 무기재 Type
- 광량 : 1차 50, 2차 1000mJ
2. 복원
- 2번 샘플 레진 당사 제품과 동등 수준
- KAPS 반제품 , ND-808EH-2 >> ND-808EH-1
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky
KAPS EPU 반제품 | 상 | 상 | 중 | X
ND-808EH-1 | 하 | 하 | 하 | O
ND-808EH-2 | 상 | 상 | 상 | X
2. ND-808EH-2
구분 | 클리어 기재 | AG 기재 | 클리어 무기재 | AG 무기재
스크레치 복원 | 상 | 상 | 중(뜯김NG) | 중(뜯김NG)
눌림 복원 | 상(느림) | 상(느림) | 중(느림) | 중(느림)
슬립 | 상 | 상 | 상 | 상
Tacky | OK | OK | OK | OK

## Slide 13
세부일정
실험 결과(표면내구성)
1. 검토결과
1. 제작 조건
- 24 PET + EPU 90um
- 광량 : 1차 50, 2차 1000mJ
2. 복원
- KAPS EPU 레진 >> 켐톤사 EPU 레진
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky | 신율
KAPS 반제품 | 상 | 상 | 중 | OK | 하
CHTF-4407F-1 | 하 | 하 | 상 | OK | 중
CHTF-4407F | 하 | 하 | 하 | NG | 중
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky | 신율
KAPS EPU | 상 | 상 | 상 | OK | 하
HBLUE TPU | 하(뜯김) | 하 | 하 | NG | 중
대만 TPU | 하(뜯김) | 하 | 중 | OK | 상

## Slide 14
구분 | TPU | 40 | EPU | 110
복원 | 긁힘 | 눌림 | 긁힘 | 눌림
사진 |  |  |  | 
Shore A | 삼성 노트 Pen | Shore A 90이상 NG | 삼성 노트 Pen | Shore A 95이상 OK
세부일정
실험 결과(표면내구성)
▶ Shore A 경도 Test
 Shore Condition
- Test Condition : ASTM D 2240
- Measurement : Shore A
1. 표면내구성테스트
◀ 연필경도계

## Slide 15
세부일정
실험 결과(Folding 특성)
Folding특성 테스트 목표 : 내굴곡장비를 통한 반복굴곡 이상유무 확인
- 평가방법 : ▪RPM : 30~90(60 = 초당 1회) / IEC-62715-6-1
▪5만회 테스트 후 이상유무 확인
▪UTG 기구반출 보안문제로 고객사(협력사) 통하여 평가
2. Folding특성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film Folding특성 Test＞

## Slide 16
실험 결과(Folding특성_반복굴곡성)
내굴곡장비를 통한 반복굴곡 이상유무
- 평가방법 : ▪RPM : 30~90(60 = 초당 1회) / IEC-62715-6-1
▪5만회 테스트 후 이상유무 확인
▪UTG 기구반출 보안문제로 고객사(협력사) 통하여 평가
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
반복굴곡성
- 시험규격 : IEC-62715-6-1
- 측정시료 : KAPS EPU Film
- Test condition : RPM 60(=초당 1회), 5만회, 60˚C
RPM 60(=초당 1회), 5만회, -20 ˚C
 반복굴곡성테스트 진행 외관 들뜸 및 찢어짐 이상 無

## Slide 17
세부일정
실험 결과(점착제 소재개발-점착성)
점착력 테스트 목표 : AF용 점착제 소재개발을 통해 밀착력 확보 및 Folding특성 확보
- Target : 1500gf/inch이상
- 신규 출시되는 폴더블 액정의 AF 접촉각이 상승함에 따라 요구되는 점착력이 상승되고 있음
- 폴드 2세대(접촉각 110도)  폴드 3세대(접촉각 115도)
3. 점착제 점착력 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 점착력 Test＞

## Slide 18
세부일정
실험 결과(점착 소재개발 및 특성평가)
1. 측정 결과
 | 레진 | 광량 | 광도 | 점착력
당사 광량 조건 | NUG-100 | 50/1000 | 733 | 650gf
 | NUG-100-1 | 50/1000 | 733 | 630gf
 | NUG-100-3 | 50/1000 | 733 | 500gf
광도 조절 | NUG-100-1 NUG-100-3 | 50/1000 | 468 | 점착력 감소
1차 광량 조절 | NUG-100-1 NUG-100-3 | 30/1000 | 733 | 점착력 감소
 | NUG-100-1 NUG-100-3 | 80/1000 | 733 | 점착력 감소
UV 조사 방향 변경 | NUG-100-1 NUG-100-3 | 50/1000 | 733 | 점착력 동일
30min 에이징 | NUG-100 | 50/1000 | 733 | 700gf
 | NUG-100-1 | 50/1000 | 733 | 1100gf
 | NUG-100-3 | 50/1000 | 733 | 700gf
Aging 한 결과 값이 더 높게 측정 되나, 액정보호필름의 Concept상 Aging 후의 부착력은 의미가 없을 것으로 보여짐.
점착력 : 3회 측정 후 평균값

## Slide 19
세부일정
실험 결과(점착 소재개발 및 특성평가)
1. 측정 결과
# | 사진 | 점착력
1차 광량 : 50mJ 2차 광량 : 1000mJ |  | 305.75gf
1차 광량 : 50mJ 2차 광량 : 1500mJ |  | 564.29gf
1차 광량 : 15mJ 2차 광량 : 500mJ |  | 249.53gf
1차 광량 : 15mJ 2차 광량 : 1000mJ |  | 211.09gf
1차 광량 : x 2차 광량 : 300mJ |  | 202.08gf
1차 광량 : x 2차 광량 : 500mJ |  | 1552.1gf
1차 광량 : x 2차 광량 : 1000mJ |  | 1181.5gf
NUG-300 개선 점착제 점착력 공정조건별 Test 결과
- 당사의 기존 Lab공정(50/1500mJ)에서의 점착력 564.29gf 수준.
- 최소 1차 광량(경화 시작점) 15mJ Test 결과 점착력 떨어짐을 보임.
- 1차 광량을 주지 않고 2차 광량을 주었을때 500mJ에서 가장 높은 점착력 1552.1gf 을 보임..

## Slide 20
세부일정
실험 결과(내황변 특성)
내황변특성 목표 : 자외선 조사하여 황변이 진행되는 정도를 YI(Yellow Index)수치로 판단
- ASTM D 1925 규격으로 YI값 5 이하
- Test Condition : UVA340 Lamp, 0.77W/㎡, 60℃, 200h
- Measurement
QUV : AWT/QUV-SE
Y.I : COLOR MASTER(shinco)
4. 내황변특성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 내황변특성 Test＞

## Slide 21
세부일정
실험 결과(내황변 특성)
구분 | KAPS EPU |  | HBLU TPU | 대만 TPU
QUV전 YI값 | 1.94 |  | 1.1 | 1.02
QUV후 YI값 | 2.41 |  | 10.76 | 8.17
사진 |  |  |  | 
QUV 조건 : UVA340 Lamp, 0.77W/㎡, 60℃, 100h
1. QUV
구분 | KAPS EPU |  | CHTF-4407F-1 | CHTF-4407F
QUV전 YI값 | 1.94 |  | 1.15 | 1.98
QUV후 YI값 | 2.41 |  | 11.54 | 14.46
사진 |  |  |  | 
QUV 조건 : UVA340 Lamp, 0.77W/㎡, 60℃, 100h

## Slide 22
세부일정
실험 결과(내황변 특성)
1. QUV Test
 QUV Condition
- Test Condition : UVA340 Lamp, 0.77W/㎡, 60℃, 200h
- Measurement
QUV : AWT/QUV-SE
Y.I : COLOR MASTER(shinco)
구분 | 초기값 |  | QUV 100hr |  | QUV 200hr | 
 | YI(D1925) | YI(E313-73) | YI(D1925) | YI(E313-73) | YI(D1925) | YI(E313-73)
AIR | 1.41 | -0.14 | 1.43 | -0.13 | 1.42 | -0.14
Normal 150um TPU | 1.93 | 0.32 | 26.17 | 21.32 | 31.01 | 25.35
Normal 75um TPU | 3.58 | 1.61 | 28.29 | 22.93 | 36.02 | 29.29
KAPS Elastomer Film | 1.8 | 0.18 | 2.13 | 0.47 | 3.72 | 1.76

## Slide 23
세부일정
실험 결과(Anti-glare 표면 특성)
AG표면특성 목표 : 실사용시 스파클링 현상에 의한 빛 번짐 이슈 최소화
비드사이즈 최소화하여 시제품과 스파클링현상 비교검토하여 육안으로 판단
5. AG표면특성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<Anti-glare 표면특성 스파클링 현상 Test＞

## Slide 24
세부일정
실험 결과(Anti-glare 스파클링 현상)
구분 | TCC 30% AG | 파낙 AG | KAPS 50% AG
표면현상 (X50) |  |  | 
Bead Size (µm) | 2~4 | 10~20 | 2~7
1. AG 스펙
2. 스파클링 검토 결과
구분 | TCC 30% AG | 파낙 AG | KAPS 50% AG
S 20+ | 강 | 중 | 약
S 10 | 중 | 중 | 약
노트 10+ | 강 | 중 | 약
Z Filp | 중 | 중 | 약
A9 | 중 | 중 | 약
아이폰 XR | 강 | 중 | 약
spectrometer

## Slide 25
세부일정
실험 결과(향균 특성)
향균특성 목표 : 대장균, 황색포도상구균 향균력 부여
필름밀착법 JIS Z 2801 : 2010 규격으로 측정시 대장균, 황색포도상구균의 향균력 99.9% 부여
6. 향균특성 테스트
시 행 처 : 충북 FITI, 바이오테카
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 향균특성 Test＞

## Slide 26
세부일정
실험 결과(향균특성)
1. 향균소재평가
구분 | 특성 | 시험기관 | 비고
REF | - | 바이오테카 충북FITI | 항균 테스트 항목 : 대장균, 황색포도상 구균
IP30 | 액상 첨가량 : 2.5% 가격 : 4만원/kg EPU 100um 기준 : 110원 |  | 
SGI | 은계 무기항균제 파우더 첨가량 : 0.1% MOQ : 5kg 가격 : 22만원/kg EPU 100um 기준 : 24원 |  | 
에이치블루 | 액상 첨가량 : 10% 가격 : 6만원/kg EPU 100um 기준 : 660원 |  | 

## Slide 27
세부일정
실험 결과(향균특성)

## Slide 28
세부일정
실험 결과(향균특성)
1. 공인인증기관 성적서

## Slide 29
세부일정
실험 결과(광특성_투과율)
투과율 목표 : 중심파장에서의 우수한 투과율 확보
투과율 측정하여 중심파장(550nm)에서의 우수한 투과율 확보  투과율 90% 이상 必
7. 광특성_투과율 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 투과율 Test＞

## Slide 30
세부일정
실험 결과(투과율)
스펙트럼 (%T) |  |  |  | 
파장 (nm) | air | EPU(KAPS) | 삼부TPU | 한국유화TPU
440 | 100.61 | 91.1 | 83.24 | 90.12
445 | 100.77 | 91.34 | 83.23 | 90.3
450 | 100.88 | 91.54 | 83.37 | 90.42
455 | 100.89 | 91.61 | 83.59 | 90.46
460 | 100.71 | 91.35 | 83.72 | 90.34
465 | 100.32 | 90.79 | 83.71 | 90.03
470 | 99.81 | 90.02 | 83.59 | 89.58
475 | 99.21 | 89.06 | 83.42 | 89.11
480 | 98.85 | 88.95 | 83.3 | 88.47
485 | 100.06 | 90.68 | 83.99 | 89.83
490 | 100.73 | 91.76 | 84.43 | 90.63
495 | 101.06 | 92.31 | 84.63 | 91.01
500 | 101 | 92.36 | 84.63 | 91.01
505 | 100.67 | 92.01 | 84.46 | 90.69
510 | 100.17 | 91.42 | 84.18 | 90.2
515 | 99.7 | 90.72 | 83.85 | 89.62
520 | 99.16 | 90.14 | 83.45 | 88.98
525 | 99.13 | 90.15 | 83.5 | 88.69
530 | 99.77 | 91.4 | 83.77 | 89.8
535 | 100.55 | 92.54 | 84.39 | 90.63
540 | 101.03 | 93.32 | 84.8 | 91.19
545 | 101.26 | 93.73 | 84.99 | 91.41
550 | 101.25 | 93.74 | 85.02 | 91.36
555 | 101.1 | 93.47 | 84.94 | 91.13
560 | 100.96 | 93.03 | 84.89 | 90.81
565 | 100.91 | 92.42 | 84.85 | 90.74
570 | 100.82 | 92.66 | 84.76 | 90.69
575 | 100.71 | 92.67 | 84.71 | 90.62
580 | 100.52 | 92.53 | 84.73 | 90.54
585 | 100.22 | 92.28 | 84.79 | 90.46
590 | 100.21 | 91.89 | 84.82 | 90.39
595 | 100.35 | 92.39 | 84.89 | 90.39
600 | 100.52 | 92.77 | 84.84 | 90.62
Chart: 투과율
| 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600
air | 100.61 | 100.77 | 100.88 | 100.89 | 100.71 | 100.32 | 99.81 | 99.21 | 98.85 | 100.06 | 100.73 | 101.06 | 101 | 100.67 | 100.17 | 99.7 | 99.16 | 99.13 | 99.77 | 100.55 | 101.03 | 101.26 | 101.25 | 101.1 | 100.96 | 100.91 | 100.82 | 100.71 | 100.52 | 100.22 | 100.21 | 100.35 | 100.52
EPU(KAPS) | 91.1 | 91.34 | 91.54 | 91.61 | 91.35 | 90.79 | 90.02 | 89.06 | 88.95 | 90.68 | 91.76 | 92.31 | 92.36 | 92.01 | 91.42 | 90.72 | 90.14 | 90.15 | 91.4 | 92.54 | 93.32 | 93.73 | 93.74 | 93.47 | 93.03 | 92.42 | 92.66 | 92.67 | 92.53 | 92.28 | 91.89 | 92.39 | 92.77
삼부TPU | 83.24 | 83.23 | 83.37 | 83.59 | 83.72 | 83.71 | 83.59 | 83.42 | 83.3 | 83.99 | 84.43 | 84.63 | 84.63 | 84.46 | 84.18 | 83.85 | 83.45 | 83.5 | 83.77 | 84.39 | 84.8 | 84.99 | 85.02 | 84.94 | 84.89 | 84.85 | 84.76 | 84.71 | 84.73 | 84.79 | 84.82 | 84.89 | 84.84
한국유화TPU | 90.12 | 90.3 | 90.42 | 90.46 | 90.34 | 90.03 | 89.58 | 89.11 | 88.47 | 89.83 | 90.63 | 91.01 | 91.01 | 90.69 | 90.2 | 89.62 | 88.98 | 88.69 | 89.8 | 90.63 | 91.19 | 91.41 | 91.36 | 91.13 | 90.81 | 90.74 | 90.69 | 90.62 | 90.54 | 90.46 | 90.39 | 90.39 | 90.62
1. 투과율 Test
- Test Condition : 자외선 노광이 없는 상태에서 550nm의 투과율 측정
- Measurement : 투과율 -> COLOR MASTER(shinco)
<투과율 측정>
- Measurement : Color Master(SCINCO)

## Slide 31
세부일정
실험 결과(공정개발-단일공정일체화구조)
단일공정 공정일체화구조의 목표 : 보호필름 옵션(향균, AG)구조 단일공정 공정일체화
EPU소재를 사용하여 제품을 생산할때 옵션으로 가져갈 향균 및 AG구조를 단일공정화하여 일체화시켜 별도의 후공정없이 생산하여 생산성 및 단가경쟁력 상승
8. 단일공정 공정일체화구조 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 단일공정 공정일체화 Test＞

## Slide 32
세부일정
실험 결과(공정개발)

## Slide 33
세부일정
결론 및 요약
고탄성, 고유연성 EPU(Elastic Polyurethane) 소재개발
 외부의 충격으로부터 보호 가능한 Fordable 적용 EPU 소재 개발
 기존의 TPU 필름 대비 우수한 눌림, 스크레치를 탄성으로 자가복원 향상됨을 확인 및 검증
AG(Anti-glare) 패턴 개발
 기존 TPU Base 비드타입 AG처리 대비 스파클링이 없는 형태의 AG 패턴 구현
 디스플레이 적용 가능한 수준의 고투과율 광특성 확인 및 검증
내황변에 특화된 EPU 필름 개발
 기존 TPU 대비 자외선에 자유로운 내황변에 특화된 EPU 특성 확인 및 검증
향균특성 보유한 EPU 필름 개발
 별도의 후공정 처리 없이 향균특성을 보유한 EPU 필름 특성 확인 및 검증
無기재 EPU 보호필름 개발
 별도의 기재 없이 단일화된 구조로 Fordable 특성에 장점을 보이며 생산성 및 단가 경쟁력 상승

## Slide 34
감사합니다