## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」최종 발표
폴더블 디바이스 디스플레이용 무기재타입 고유연, 내황변 AG(Anti-Glare) 향균 보호필름 개발
산업인공지능학과
2020254009
유 용 주

## Slide 2
세부일정
소개

## Slide 3
세부일정
연구 개요
연구 배경
- 현대의 모바일 디스플레이 디바이스는 기존의 평면형 구조에서 1차적으로는 구부리거나 2차적으로 접거나(Foldable) Roll 형태로 구현(Rollable)하는 형태로 진화를 거듭하고 있다.
이러한 디스플레이 디바이스는 기술의 진보와 발맞추어 평면타입에서 롤처럼 말거나 접을 수 있는 형태로 구조가 변화되고 있고 이에 맞는 소재, 부품, 장비의 필요성이 크게 증가하고 있는 상황이다.
그러나 가장 최신버전인 UTG적용 폴버블폰의 경우 상당한 기술진보를 이루엇음에도 불구하고 커버윈도우가 워낙 얇아 내구성에 대한 문제가 발생하고 다양한 매체에서 부각되고있는 상황이다.
시장 수요에 맞추어 내구성을 향상시키기 위한 커버윈도우 보호를 위한 보호필름의 필요성이 크게 증가하고 있는 상황이다.
본 과제에서는 이러한 폴더블이나 향후 출시될 다양한 자유곡면 디스플레이 디바이스 제품의 표면을 효과적으로 보호하여 내구력을 향상시키면서 내황변 특성과 같은 고신뢰성과 표면 눈부심방지 특성의 Anti-Glare 기능 및 향균기능까지 갖춘 보호필름을 개발 하고자 함이다.

## Slide 4
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
1. 표면 내구성
- 현재 적용중인 UTG적용 폴더블폰의 표면 내구성이 기술 진보에 비해 여전히 이슈화 되고 있음

## Slide 5
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
2. Folding 특성
- 현재 적용중인 UTG적용 폴더블폰의 표면 Folding특성이 기술 진보에 비해 여전히 이슈화 되고 있음

## Slide 6
세부일정
기존 연구
기존 기술의 문제점 및 필요성
3. 내황변성
- 시중 판매되는 투명한 액정 보호필름들이 실사용시 시간이 지나면 자외선의 영향으로 노랗게 변하는 황변 현상을 보임
실제 판매되는 시제품 자외선 노출시 진행된 황변현상

## Slide 7
세부일정
연구목표
1. 고유연성 소재를 통한 폴더블에 최적화된 폴딩특성 및 표면 내구성 확보
> 별도 기재없이 고탄성 기능성 소재인 EPU(Elastic Polyurethane) 소재 적용하여 표면 내구성 확보
> 폴더블에 적합한 고유연성 소재를 적용해 굽힘에 안정적인 밀착성 확보하여 Folding 특성 확보
> AF용 점착제 소재개발을 통해 굽힘에 안정적인 밀착성 확보하여 Folding 특성 확보
2. 고신뢰성 및 다기능성
> 내황변 특성
: 소재개발을 통하여 기존 적용되던 소재들이 갖는 황변특성을 획기적으로 개선
> 항균 특성
: 소재 자체에 항균기능을 부여하여 별도의 후처리 없이도 항균기능 유지 가능
3. 광특성 및 시장경쟁력
> Anti-Glare 적용
: 난방사 방지 및 UV Imprinting 방식을 이용하여 비드리스 방식의 고내구성 표면 특성 구현
> EPU와 Anti-Glare 표면 및 향균특성의 일체화 구조
: 기존의 AG, 향균특성 부여를 위한 전, 후처리 불필요. 가격경쟁력 확보 가능

## Slide 8
세부일정
연구목표
- 본 과제를 통하여 개발하려는 UV 임프린팅 공정을 이용한 EPU 무기재타입 AG(Anti-Glare),향균특성 일체구조형 보호필름의 경우 개발완료시 우수한 품질 및 공정단순화를 통하여 제품의 경쟁력 확보가 가능할 것으로 예상됨

## Slide 9
세부일정
실험 결과(EPU 소재개발_표면내구성)
표면내구성 목표 : 스크레치 복원, 눌림 복원에 자유로우며 기존제품 대비 우수특성 확인
스크레치 복원 : 삼성사 노트 Pen을 적용한 연필경도 테스트 진행하여 스크레치 후 복원 확인
눌림 복원 : Shore A 고무경도계 테스트 진행하여 눌림 복원 수치 90 이상 확보
1. 표면내구성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<EPU Film 표면내구성 Test＞

## Slide 10
구분 | TPU | 40 | EPU | 110
복원 | 긁힘 | 눌림 | 긁힘 | 눌림
사진 |  |  |  | 
Shore A | 삼성 노트 Pen | Shore A 90이상 NG | 삼성 노트 Pen | Shore A 95이상 OK
세부일정
실험 결과(표면내구성)
▶ Shore A 경도 Test
 Shore Condition
- Test Condition : ASTM D 2240
- Measurement : Shore A
1. 표면내구성테스트
◀ 연필경도계

## Slide 11
세부일정
실험 결과(표면내구성)
1. 검토결과
1. 제작 조건
- 90um 무기재 Type
- 광량 : 1차 50, 2차 1000mJ
2. 복원
- 2번 샘플 레진 당사 제품과 동등 수준
- KAPS 반제품 , ND-808EH-2 >> ND-808EH-1
3. 슬립성
- KAPS 반제품 < ND-808E-2
- ND-808EH-1 << ND-808E-2
4.Tacky
- KAPS 반제품 = ND-808EH-2
- ND-808EH-1 << ND-808EH-2
- Tacky 有  공정성 NG
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky
KAPS EPU 반제품 | 상 | 상 | 중 | X
ND-808EH-1 | 하 | 하 | 하 | O
ND-808EH-2 | 상 | 상 | 상 | X

## Slide 12
세부일정
실험 결과(표면내구성)
1. ND-808EH-2 검토결과
구분 | 클리어 기재 | AG 기재 | 클리어 무기재 | AG 무기재
스크레치 복원 | 상 | 상 | 중(뜯김NG) | 중(뜯김NG)
눌림 복원 | 상(느림) | 상(느림) | 중(느림) | 중(느림)
슬립 | 상 | 상 | 상 | 상
Tacky | OK | OK | OK | OK

## Slide 13
세부일정
실험 결과(표면내구성)
1. 검토결과
1. 제작 조건
- 24 PET + EPU 90um
- 광량 : 1차 50, 2차 1000mJ
2. 복원
- KAPS EPU 레진 >> 켐톤사 EPU 레진
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky | 신율
KAPS 반제품 | 상 | 상 | 중 | OK | 하
CHTF-4407F-1 | 하 | 하 | 상 | OK | 중
CHTF-4407F | 하 | 하 | 하 | NG | 중
구분 | 스크레치 복원 | 눌림 복원 | 슬립 | Tacky | 신율
KAPS EPU | 상 | 상 | 상 | OK | 하
HBLUE TPU | 하(뜯김) | 하 | 하 | NG | 중
대만 TPU | 하(뜯김) | 하 | 중 | OK | 상

## Slide 14
세부일정
실험 결과(Anti-glare 표면 특성)
AG표면특성 목표 : 실사용시 스파클링 현상에 의한 빛 번짐 이슈 최소화
비드사이즈 최소화하여 시제품과 스파클링현상 비교검토하여 육안으로 판단
1. AG표면특성 테스트
시 행 처 : KAPS 연구소
시편 : 무기재 EPU Film
시 험 결 과
---------- 시 험 분 석 결 과 는 다 음 과 같 음 ----------
<Anti-glare 표면특성 스파클링 현상 Test＞

## Slide 15
세부일정
실험 결과(Anti-glare 스파클링 현상)
구분 | TCC 30% AG | 파낙 AG | KAPS 50% AG
표면현상 (X50) |  |  | 
Bead Size (µm) | 2~4 | 10~20 | 2~7
1. AG 스펙
2. 스파클링 검토 결과
구분 | TCC 30% AG | 파낙 AG | KAPS 50% AG
S 20+ | 강 | 중 | 약
S 10 | 중 | 중 | 약
노트 10+ | 강 | 중 | 약
Z Filp | 중 | 중 | 약
A9 | 중 | 중 | 약
아이폰 XR | 강 | 중 | 약
spectrometer

## Slide 16
감사합니다